ABSTRAK

Munib, I2E013019. Sintesis dan Karakterisasi Bahan M-Hexaferrites Doping Logam Nikel terhadap Sifat Listrik dan Magnet. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan IPA, Program Pascasarjana Universitas Mataram di bawah bimbingan  Dra. Susilawati, M.Si., Ph.D sebagai pembimbing I dan Dr. rer. nat L. Rudyat Telly S., M.Si sebagai pembimbing II.

Barium M-hexaferrite (BaFe12O19) sebagai penyerap gelombang mikro telah disintesis dengan metode kopresipitasi dan efeknya terhadap perubahan temperatur dan subsitusi logam dopan telah dikarakterisasi. Bahan dasar yang digunakan dalam sintesis adalah BaCO3, FeCl3.6H2O, HCl, NH4OH dan logam  nikel. Proses sintesis barium M-hexaferrites dan karakterisasi FTIR dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Unram, karakterisasi XRD, SEM, TEM, LCR meter di LIPI Fisika dan karakterisasi VSM di BATAN. Dalam penelitian ini digunakan variasi temperatur kalsinasi 80, 400, 600 dan 800 °C selama 4 jam dengan variasi dopan 0; 0,4; 0,7 dan 0,9. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa terbentuk fasa tunggal dan penyebaran yang merata pada barium M-hexaferrites (BaFe12-xNixO19) pada temperatur kalsinasi 800 °C dan variasi logam dopan x = 0,7.  Unsur-unsur penyusun dari barium M-hexaferrites tersebar merata sesuai dengan konsentrasi dari masing-masing unsur pada senyawa BaFe12-xNixO19. Penambahan konsentrasi  dopan dapat meningkatkan nilai konduktivitas yang berada pada rentang 10-6 S/cm sampai 10-4 S/cm dan termasuk dalam bahan semikonduktor. Sedangkan  nilai  koersivitas pada x = 0,7 dan temperatur kalsinasi 800°C sebesar 0,05 T dan nilai magnetisasinya sebesar 2,25 emu/gram sehingga bersifat softmagnetik.

Kata Kunci : dopan, barium M-hexafferites, listrik, magnet